## Slide 1: Šimon Sukup Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži Zlínský kraj
Obor č. 2: Fyzika
Energetická bilance magneticky indukované reorientace Ni50Mn28Ga22 a konstrukce mikropumpy

## Slide 2
Magneticky indukovaná reorientace
Hranice dvojčatění
F
F
F
Krystalová reorientace
c
c
Prodloužení vzorku
F
Rovina dvojčatění
Krystalová reorientace
Rovina dvojčatění
Krystalová reorientace

## Slide 3
Cíl práce
Korelace měření na zátěžovém zařízení s pozorováními z optického mikroskopu a AFM
Srovnání magnetických a mechanických měření
z hlediska objemové energie
Zkonstruování peristaltické mikropumpy na bázi magneticky indukované reorientace (MIR)

## Slide 4: Osnova
Charakterizace zdvojčatělého martensitu optickým mikroskopem
Studium povrchu pomocí mikroskopu AFM/MFM
Měření složení vzorků pomocí metody EDS v SEM
Srovnání práce pro krystalovou reorientaci vyvolanou magnetickým polem a tlakem
Konstrukce peristaltické mikropumpy
Optického mikroskoie
Studium povrchu
Měření složení vzorků
Srovnání měření práce pro krystalovou reorientaci
Konstrukce peristaltické mikropumpy

## Slide 5: Použitá zařízení
Model zátěžového zařízení (autor: Dr. Denis Musiienko) a Raspberry Pi
Optický mikroskop Zeiss s polarizačním a Nomarského kontrastem
Vibrační magnetometr

## Slide 6: Mechanická měření
Vliv zaleštěných dvojčat na pohyb hranice
Zaleštěná dvojčata
Pohyb hranice
Měření mohybu hranice typu I a II
Typ I
Typ II
Typ I a II v optickém mikroskopu (C-DIC)

## Slide 7: Jemně zdvojčatělá struktura
Zánik hranic dvojčat při zatěžování
Data
Lineární fit
M

## Slide 8: Měření na AFM/MFM
Struktura magnetických domén
AFM/MFM firmy Bruker

## Slide 9: Povrchový reliéf zdvojčatělého vzorku
Profil dvojčat
3D vizualizace povrchu
3.4
Hranice dvojčatění
Naměřený úhel mezi variantami

## Slide 10: SEM-metoda EDS
Vyzařovací spektrum vzorku SC
Eto | SC | B1
Eto | SC | B1
SEM FERA 3 firmy Tescan
Četnost
Energie [keV]

## Slide 11: Mechanická a magnetická měření
Mechanická deformace
Magnetická deformace

## Slide 12
Srovnání mechanického zatěžování a měření magnetizace
[T]

## Slide 13: Peristaltická mikropumpa na bázi MIR
Pumpa poháněná DC motorem
Mikropumpa a zapojené Arduino

## Slide 14: Závěr – přínos práce
Nelze zanedbat vliv úpravy povrchu a vzniklých vad vzorků
Nárůst tlaku jemných dvojčat je za určitého prodloužení lineární
Práce nově ukázala rozdíl energií nutných pro odlišně vyvolanou reorientaci nenukleovaných vzorků
  Klíčové zjištění pro zlepšení parametrů materiálu v jeho aplikacích
Konstrukce peristaltické mikrospumpy využívající MIR
  Rychlejší možnost výměny a dekontaminace vzorku
  Výrazně nižší cena oproti standardním mikropumpám

## Slide 15: Děkuji za pozornost

## Slide 17: Vývoj pumpy
Stabilizovaná dvojčata
3D tisk a práce v programu FreeCad 3D